# Propriétés du tissu osseux

Matériau composite
L’os est un matériau composite comportant deux phases, la matrice qui est essentiellement collagène et l’os minéral.
Le collagène n’a aucune résistance en compression mais a une grande résistance à la traction
La diminution des propriétés mécaniques de l’os avec l’âge est due a des modifications du collagène.
La partie minérale est plus résistante en compression qu’en traction.
L’os tire sa résistance en traction de son composant collagène et sa résistance en compression de son composant minéral.
Le matériau composite est composé de phases qui se complètent.

Courbe force – déplacement typique d’un échantillon osseux soumis à une tension
On a une force qui va déformer le tissu osseux et cette déformation va être réversible à tout moment. On parle donc d’énergie élastique, ou zone élastique. A un moment donné quand on arrêtera l’impact de la force, le tissu reviendra à sa forme initiale. On a ensuite une limite de plasticité qui est la rupture osseuse. Ceci est vrai pour tous les matériaux.

Anisotropie
Le tissu osseux est un matériau anisotrope, c’est-à-dire qu’il n’a pas les mêmes propriétés dans
tous les plans.
Les résistances en traction indiquées sont celles qui s’appliquent suivant l’axe longitudinal de l’os. Transversalement ou obliquement, cette résistance est plus faible.
La déformation est différente selon les contraintes qu’on inflige à l’os.

La résistance et la raideur de l’os sont maximales dans les directions correspondant aux contraintes les plus élevées.
Le module d’élasticité varie notablement suivant la face de l’os et suivant qu’on l’étudie en traction longitudinale, en compression ou en flexion.
Il diminue de l’endoste au périoste, ce qui tend à égaliser les contraintes intra – osseuses :
- A proximité de l’endoste : 2 600 kgf / mm² (26 000 MPa)
- Sous le périoste : 1 400 kgf / mm² (14 000 MPa)
Toutes les fractures sont en flexion traumatique. +++
Viscoélasticité
L’os vivant est viscoélastique. Ses propriétés mécaniques varient avec la vitesse d’application de la charge. Il perd en partie cette propriété à l’état sec. Grâce à cette caractéristique, il résiste mieux aux efforts rapides qu’aux efforts lents.
La viscoélasticité de l’os lui permet de mieux s’adapter aux contraintes :
- Si on applique une charge sur un os, il se déforme instantanément ; si la charge est maintenue, l’os continue de se déformer pendant 55jours ;
- Après 55 jours, la déformation atteint 153% de celle qui avait été obtenue après les 2 premières minutes.
Exemple : Le serrage d’une vis illustre bien cette viscoélasticité. Après l’avoir serrée à fond, il est toujours possible de donner un quart ou un demi-tour après quelques minutes.

Autres propriétés
Deux propriétés considérables le distinguent des autres matériaux qui sont le résultat de l’action combinée de processus biologiques et mécaniques complexes.
En réponse à des demandes fonctionnelles, il peut changer ses propriétés mécaniques locales et les adapter aux contraintes ; si l’os est soumis à un excès de contrainte, il va s’adapter en augmentant de volume et en modifiant sa texture.
Si les contraintes deviennent excessives, il se nécrose ou se fracture (fractures de fatigue)
Si au contraire il est soumis à un niveau de contrainte insuffisant, il va s’amincir et devenir	plus fragile.
L’os a la possibilité remarquable de se réparer lui – même.